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Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




	铟镓砷光电二极管

	使用说明书

	JIGA-RJG-10


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介
1.1产品概述

JIGA-RJG-10型铟镓砷光电二极管是我公司研制的一款高性能产品。铟镓砷光电二极管是一种将光转换成电流的半导体器件。当光子被光电二极管吸收时，就会产生电流。光电二极管可以包含滤光片、内置透镜，并且可以具有大或小的光接收面积。其主要由铟镓砷三元化合物半导体材料组成，其结构主要包括以下几个部分：光电转换层、探测区、光电二极管等。光电转换层作为主动层，起到吸收光子并将光子转换为电子的作用；探测区是光电二极管的活动区域，用来产生电流信号；光电二极管则是将产生的电流信号放大，可输出到外部电路进行信号处理。

1.2工作原理

铟镓砷光电二极管的工作原理主要是基于半导体材料的光电效应。当光子入射到光电转换层时，光子能量被吸收并激发半导体中的载流子，形成电子-空穴对。其中正负载流子在电场的作用下被分离，正载流子向阳极聚集，负载流子向阴极聚集，从而产生电流信号。
1.3功能特点

（1）高响应速度

（2）TO-46平窗密封封装

（3）高灵敏度

（4）波长范围广
（5）热稳性能好

（6）正照平面型芯片

（7）低暗电流，低电容
（8）可靠性高，使用寿命长
1.4应用范围
铟镓砷光电二极管广泛应用于激光测距、红外摄像、光谱分析、遥感探测、光功率计、通信等领域。在激光测距领域，铟镓砷光电二极管能够快速准确地测量目标距离；在红外摄像领域，铟镓砷光电二极管可用于夜视设备；在光谱分析领域，铟镓砷光电二极管可以实现对物质成分的精确分析；在遥感探测领域，铟镓砷光电二极管可用于探测地表物体等。

主要参数

2.1光电特性

	参数
	测试条件
	下限
	典型值
	上限
	单位

	暗电流
	V=-5V
	-
	0.8
	3
	nA

	响应度
	λ=1310nm
	0.9
	0.95
	-
	A/W

	
	λ=1550nm
	0.95
	1
	-
	A/W

	击穿电压
	I=-10uA
	40
	-
	-
	V

	电容
	V=5V,f=1MHz
	-
	45
	65
	pF

	正向电压
	I=1mA
	   -±
	0.43
	0.7
	V


表1
2.2产品参数

	参数
	参数值

	响应波长
	800～1700nm

	检测窗口
	1000um

	上升时间
	10ns

	静电放电
	＞1200V

	反向电流
	-10mA

	正向电流
	10mA

	反向电压
	-20V

	工作温度
	-40～85

	储存温度
	-40～125


表2
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2.3光谱响应曲线

      图1 
产品外观尺寸
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                                            图2
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 图3俯视             
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图4侧视                                    图5 底视
注：此产品为手工测量，存在一定的误差，尺寸规格均可定制请以实际物品为主。
注意事项

（1）产品使用过程中，需要防静电保护，操作人员应戴静电手环。 
（2）产品在存贮、运输过程中，应放入防静电的泡沫中，并储存于防静电盒内。
（3）针脚插拔不能用力过大，针脚弯折不能沿根部弯折超过 45°，防止弯折造成玻       璃珠开裂。
（4）产品需在断电后进行插拔操作
（5）需将传感器安置在避风避雨的环境中，保持传感器处于干燥的环境下运行，防止进水。

（6）仪器的镜头必须保持清洁，避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚至损坏镜头，若镜头粘有灰尘，可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭。



      
 

                                                                      


